ICS 91.060

Q 70/79

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T 274—XXXX

建筑遮阳通用技术要求

Generalrequirements for building shading product

（征求意见稿）

XXXX -XX-XX发布

XXXX -XX-XX实施

中华人民共和国住房及城乡建设部 发布

前言…………………………………………………………………………………………II

目次

1  范围………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件…………………………………………………………………………1

3  术语和定义………………………………………………………………………………2

4  分类和标记………………………………………………………………………………4

5  材料及配件………………………………………………………………………………6

6  要求  ………………………………………………………………………………………7

7  试验方法…………………………………………………………………………………10

附录A   建筑遮阳产品抗风性能（抗静态风荷载）简图及性能要求……………………12

- 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T 274-2010《建筑遮阳通用要求》，与JG/T 274-2010相比，主要技术变化如下：

——适用范围增加了内置遮阳中空玻璃产品（见第1章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——增加了百叶帘、软卷帘、硬卷帘、天篷帘、内置遮阳中空玻璃制品的分类和标记（见4.1.1）；

——增加了非织造布、竹质、陶板3类遮阳材料的要求；删减了“材料”章节对各类材料性能的分级要求（见第5章）；

——修改了抗风性能、操作力、机械耐久性能、热舒适和视觉舒适性、电气安全的性能要求；增加了遮阳系数性能要求（见6.2、6.5、6.7、6.9、6.10、6.11）；

——增加了热舒适和视觉舒适性能、遮阳系数的试验方法（见7.8、7.10）；

——修改了附录A，删除了附录B和附录C。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、北京中建建筑科学研究院有限公司

本标准参加起草单位：（待定）

本标准主要起草人：（待定）

本标准所代替标准的历次版本发布情况为

——JG/T 274-2010。

建筑遮阳通用技术要求

  - 范围

本标准规定了建筑遮阳产品的术语和定义、分类和标记、材料及配件、要求和试验方法。

本标准适用于建筑用遮阳产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250-2008纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡GB/T 2518连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3190变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3880.1一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求

GB/T 3880.2一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分:力学性能

GB/T 3880.3一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差

GB 5237.1铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB 5237.2铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

GB 5237.3铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材

GB 5237.4铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材

GB 5237.5铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材

GB/T 6725冷弯型钢

GB/T 6728结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 8162结构用无缝钢管

GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 12754彩色涂层钢板及钢带

GB/T 13793 直缝电焊钢管

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 14486塑料模塑件尺寸公差

GB/T 15675连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带

GB 15763（所有部分）建筑用安全玻璃

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18586  室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T 18830 纺织品 防紫外线性能的评定

FZ/T 64004薄型粘合法非织造布

FZ/T 64033纺粘热轧法非织造布

JG/T 73不锈钢建筑型材

JG/T 239  建筑外遮阳产品抗风性能试验方法

JG/T 240  建筑遮阳篷耐积水荷载试验方法

JG/T 241  建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

JG/T 242  建筑遮阳产品操作力试验方法

JG/T 275  建筑遮阳产品误操作试验方法

JG/T 276  建筑遮阳制品电力驱动装置技术要求

JG/T 277  建筑遮阳热舒适和视觉舒适性能分级标准

JG/T 278建筑遮阳产品用电机

JG/T 281建筑遮阳产品隔热性能试验方法

JG/T 324  建筑幕墙用陶板

JG/T 356建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能检测方法

JG/T 380 建筑结构用冷弯薄壁型钢

JG/T 399  建筑遮阳产品术语

JG/T 412建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法

JG/T 424建筑遮阳用织物通用技术要求

JG/T 479建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法

LY/T 1636  防腐木材的使用分类和要求

LY/T 1815非结构用竹集成材

YS/T 621百叶窗用铝合金带材

  - 术语和定义

JG/T399界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 建筑遮阳产品solar shading product of building

安装在建筑物上，用以遮挡或调节进入室内太阳光的装置，通常由遮阳材料、支撑构件、调节机构等组成。

[JG/T399-2012，定义2.1]

- 3.2

- 固定遮阳产品fixed solar shading product

不能通过调节角度或形状改变遮光状态的建筑遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义2.2]

- 3.3

- 活动遮阳产品active solar shading product

可通过调节角度或形状改变遮光状态的建筑遮阳装置，分为手动和电动两种操作形式。

[JG/T399-2012，定义2.3]

- 3.4

- 外遮阳产品external solar shading product

安装在建筑围护结构外侧的建筑遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义2.4]

- 3.5

- 内遮阳产品internal solar shading product

安装在建筑围护结构内侧的建筑遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义2.5]

- 3.6

中间遮阳产品middle solar shading product

安装在建筑物两层窗或两层玻璃之间的建筑遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义2.6]

- 3.7

- 遮阳篷building awning

- 遮阳材料为软性材质材料，采用卷取方式实现伸展与收回，主要遮挡安装面围护结构及产品下方空间太阳光的遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义3.1]

- 3.8

- 百叶帘  venetian blind

- 连续的多片相同的片状遮阳材料组成，可伸展与收回以及开启与关闭，形成连续重叠面的遮阳帘。

[JG/T399-2012，定义5.1]

- 3.9

- 软卷帘  roller blind

- 遮阳材料为软性材质帘布，采用卷取方式使遮阳材料在平行于围护结构的方向上伸展与收回的建筑用遮阳产品。

- 3.10

- 硬卷帘  roller shutter

- 遮阳材料为金属或塑料等硬性材质帘片，采用卷取方式使遮阳材料在平行于围护结构的方向上伸展与收回的建筑用遮阳产品。

- 3.11

- 天篷帘  sky-light blind

遮阳材料为软质材料，完全伸展时产品与围护结构平行，可固定用于透明屋面，也可通过手动或电动操作方式改变透明屋面遮光状态的遮阳装置。

[JG/T399-2012，定义4.1]

- 3.12

- 遮阳板solar shading panel

由叶片、框架和驱动机构组成的，安装在建筑外围护结构上的，用于遮挡或调节进入室内的太阳辐射的遮阳装置。

- 3.13

- 遮阳格栅building bar screen for solar shading

安设在建筑物外表面，呈间隔条状或花饰状，用于遮挡太阳光的产品。

- 3.14

- 内置遮阳中空玻璃制品sealed insulating glass unit with shading inside

在中空玻璃内安装遮阳装置的制品。

- 3.15

- 伸展与收回extension/retraction

通过手动或电动控制完成建筑遮阳产品遮阳面积增加或减少的运动。

[JG/T399-2012，定义2.10]

- 3.16

- 开启与关闭opening/closing

通过调节遮阳叶片或板的角度，完成进入室内的太阳光线增加或减少的运动。

[JG/T399-2012，定义2.11]

3.17

- 抗风性能resistance to wind loads

在风荷载作用下，建筑外遮阳产品变形不超过允许范围且不发生损坏（如裂缝、面板或面料破损、局部屈服、连接失效等）和功能障碍（如操作功能障碍、五金件松动等）的能力。评价产品抗风性能有静态风荷载检测和动态风荷载检测两种方式。

3.18

- 抗静态风荷载resistance to static wind load

通过模拟均分布风荷载，以静态阶梯加压方式不断加压，直至产品出现破坏或功能障碍而得出抗风承载力，以抗风承载力大小表征产品的抗风性能。

3.19

- 抗动态风荷载resistance to dynamic wind load

通过模拟实际风的作用形式，对产品进行加载，以产品不出现损坏和功能障碍的最高风速表征产品的抗风性能。

3.20

- 耐积水荷载性能  resistance to water pocket

在积水荷载作用下，外遮阳产品完全伸展时不发生损坏（如裂缝、面料破损、局部屈服、连接失效等）和功能障碍（如操作功能障碍、五金件松动等）的能力。

3.21

- 操作力 operating force

在解除制锁状态下，伸展和收回手动遮阳产品所需的力，或开启和关闭手动遮阳叶片、板所需的力。

3.22

- 耐雪荷载性能  resistance to snow load

在雪荷载作用下，建筑遮阳产品保持正常使用，不致产生永久变形或损坏的能力。

3.23

- 机械耐久性能mechanicalendurance

建筑遮阳产品经过多次伸展和收回以及开启和关闭动作，不发生损坏（如裂缝、面板或面料破损、局部屈服、连接失效等）和功能障碍（如操作功能障碍、五金件松动等）的能力。

3.24

- 误操作 misuse

- 手动遮阳产品操作过程中可能发生的粗鲁操作、强制操作或反向操作。

3.25

- 抗冲击性能 resistance to hard body impact

建筑遮阳卷帘窗抵抗坚硬物体冲击的能力。

3.26

遮阳系数shading coefficient

在规定的测试工况下，测试的遮阳产品综合遮阳系数和3mm标准透明平板玻璃的遮阳系数的比值，反映遮阳产品阻隔辐射得热的能力。

3.27

高度（H） height

- 篷类产品：卷轴轴线到遮阳篷最大展开状态时边部的距离；

- 帘类产品：顶部边缘到帘最大伸展状态时底部边缘的距离；

- 板类及其他产品：遮阳产品顶部和底部边框的外包距离。

3.28

宽度（L） width

遮阳产品垂直于长度方向的最大尺寸。

  - 分类和标记

- 4.1分类和代号

      - 按产品种类分

遮阳产品种类分类和代号应符合表1规定。

表1产品种类分类和代号

| 产品 种类 | 遮阳篷 | 百叶帘 | 软卷帘 | 硬卷帘 | 天篷帘 | 遮阳板 | 遮阳格栅 | 内置遮阳中空玻璃制品 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | ZYP | BYL | RJL | YJL | TPL | ZYB | ZGS | ZZB | JZQ |

      - 按遮阳类型分

a）外遮阳：代号为W

b）中间遮阳：代号为Z

c）内遮阳：代号为N

      - 按操作方式分

a）电动：代号为D

b）手动：代号为S

c) 固定：代号为G

      - 按遮阳材料分

遮阳产品材料分类和代号应符合表2规定。

表2遮阳产品材料分类和代号

表示。5叶ing/closing 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| 材料 | 金属 | 织物 | 非织造布 | 木材 | 玻璃 | 塑料 | 竹质 | 陶板 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | J | F | W | M | B | S | Z | T | Q |

- 4.2产品标记

- 4.2.1规格尺寸

- 遮阳产品的规格尺寸以高度和宽度尺寸的千、百、十位、个位数字，前后顺序排列的八位数字表示。例如，遮阳产品的高度和宽度分别为1150mm和1450mm时，其规格尺寸为11501450。

- 4.2.2标记组成

遮阳产品的标记应由产品种类、遮阳类型、操作方式、遮阳材料、规格尺寸和标准代号组成。具体产品有特殊要求的也可参照相应产品标准进行标记。

- 4.2.3标记方法

遮阳产品按应按图1要求进行标记：

规格尺寸

遮阳材料

操作方式

遮阳类型

产品种类

遮阳产品

所执行标准号

图1 遮阳产品标记方法

- 4.2.4标记示例

百叶帘，内遮阳，操作方式为手动，帘片为铝合金材质，产品高度为1150mm，宽度1450mm，标记为：遮阳产品BYL-N-S-J 11501450 JG/T 274

  - 材料及配件

  - 金属

5.1.1钢管应符合GB/T13793的规定，无缝钢管应符合GB/T 8162的规定，彩色涂层钢板和钢带应符合GB/T 12754的规定。连续镀锌薄钢板和钢带应符合GB/T2518和GB/T 15675的规定。冷弯薄壁开口型钢应符合JG/T 380的规定。冷弯薄壁空心型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 6728的规定，性能应符合GB/T 6725的规定。不锈钢应符合JG/T 73的规定。

5.1.2 铝合金建筑型材应符合GB 5237.1的规定，铝合金带材应符合YS/T 621的规定，铝合金板材应符合GB/T 3880.1～3880.3的规定，化学性能应符合GB/T 3190的规定。

5.1.3金属材料表面应做防腐、防锈处理。钢铁材料应按GB/T 12754的规定进行防腐处理，钢铁材料采用镀锌处理时应采用热浸锌方法，热浸锌要求应符合GB/T 13912的规定。

5.1.4铝合金表面涂层性能应符合GB 5237.2、GB 5237.3、GB 5237.4、GB 5237.5的规定。

- 5.2织物

- 5.2.1遮阳织物应符合JG/T 424的规定。

- 5.2.2遮阳织物耐光色牢度等级不应低于GB/T 250-2008规定的4级；外遮阳织物的耐人造气候色牢度等级不应低于GB/T 250-2008 规定的4级。

- 5.2.3当遮阳织物具有防紫外线功能时，其防紫外线性能应符合GB/T18830的规定。

- 5.2.4内遮阳织物的燃烧性能不应低于GB8624中B2级的规定。

- 5.2.5内遮阳织物的有害物质限量应符合GB18401的规定。

- 5.3 非织造布

5.3.1 遮阳产品中的非织造布应符合FZ/T 64033、FZ/T 64004的规定。

- 5.3.2遮阳非织造布耐光色牢度等级不应低于GB/T 250-2008 规定的4级；外遮阳非织造布的耐人造气候色牢度等级不应低于GB/T 250-2008 规定的4级。

- 5.3.3当遮阳非织造布具有防紫外线功能时，其防紫外线性能应符合GB/T 18830的规定。

- 5.3.4内遮阳非织造布的燃烧性能不应低于GB8624中B2级的规定。

5.3.5内遮阳非织造布的有害物质限量应符合GB 18401的规定。

- 5.4 木材

5.4.1室内用复合材料制作的木材其甲醛释放量（干燥器法（40L））不应大于1.5mg/L。

- 5.4.2木材的防腐性能应达到LY/T 1636的规定。

- 5.4.3内遮阳木材的燃烧性能不应低于GB8624中B2级的规定。

- 5.5玻璃

遮阳用玻璃应采用安全玻璃，且应符合GB15763.1、GB 15763.2、GB 15763.3、GB 15763.4的规定。

- 5.6塑料

- 5.6.1遮阳产品中的硬质塑料应符合GB/T14486、GB18580和GB18586的规定。

- 5.6.2内遮阳用塑料材料的燃烧性能应不低于GB8624中B2级的规定。

5.7 竹质

5.7.1 遮阳用竹质材料应符合LY/T 1815的规定。

- 5.7.2内遮阳用竹质材料的燃烧性能应不低于GB8624中B2级的规定。

5.8陶板

5.8.1 遮阳用陶板应符合JG/T 324的规定。

5.8.2 遮阳用陶板在I、VI、VII气候区，吸水率不宜大于3%；在II气候区，吸水率不宜大于6%；在III、IV、V气候区，冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%。

- 5.9电机

遮阳产品用电机应符合JG/T 278的规定。

  - 要求

- 6.1 建筑遮阳产品应符合的要求

建筑遮阳产品的要求及试验方法对应章节见表3。

表3 要求及试验方法章节对应表

| 试验项目 | 遮阳篷 | 百叶帘 | 软卷帘 | 硬卷帘 | 天篷帘 | 遮阳板 | 遮阳 格栅 | 内置遮阳 中空玻璃 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗风性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | 6.2 | 7.1 |
| 耐雪荷载性能 | — | √ | — | √ | √ | √ | — | — | 6.3 | 7.2 |
| 耐积水荷载性能 | √ | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | 7.3 |
| 操作力性能 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | 6.5 | 7.4 |
| 误操作性能 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | 6.6 | 7.5 |
| 机械耐久性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | 6.7 | 7.6 |
| 抗冲击性能 | — | √ | — | √ | — | — | — | — | 6.8 | 7.7 |
| 热舒适和 视觉舒适性能 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6.9 | 7.8 |
| 电气安全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | 6.10 | 7.9 |
| 遮阳系数 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6.11 | 7.10 |
| 注1：抗风性能检测仅适用于外遮阳产品。 注2：耐雪荷载性能检测适用于与水平面夹角小于60°的卷帘、遮阳板（固定式遮阳板除外）和百叶帘等外遮阳产品。 注3：操作力性能检测仅适用于操作方式为手动的遮阳产品。 注4：抗冲击性能检测仅适用于硬卷帘、室外用百叶帘等硬质叶片遮阳帘类产品。 注5：电气安全检测仅适用于操作方式为电动的遮阳产品。 注6：表中符号“√”表示产品适用的检测项目；符号“—”表示产品不适用的检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2抗风性能

- 6.2.1 抗静态风荷载

- 6.2.1.1外遮阳产品按额定荷载和安全荷载确定抗静态风荷载，分级应符合表4的规定。

表4外遮阳产品抗静态风荷载分级单位为帕

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定荷载P | 40≤P＜70 | 70≤P＜110 | 110≤P＜170 | 170≤P＜270 | 270≤P＜400 |
| 等级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
| 额定荷载P | 400≤P＜600 | 600≤P＜800 | 800≤P＜1000 | 1000≤P＜1200 | P≥1200 |
| a抗风性能需注明额定测试荷载值P。 b遮阳篷、软卷帘、天篷帘、非金属百叶帘产品的安全荷载为1.2P，其他遮阳产品安全荷载为1.5P。 |  |  |  |  |  |

- 6.2.1.2外遮阳产品检测后应满足以下要求：

a)经额定荷载的作用后，遮阳产品应能正常使用，同时不应产生塑性变形或损坏；

b)在安全荷载的作用下，遮阳产品不应从导轨中脱出而产生安全危险，且不应产生破损。

c)静态风荷载检测的具体要求应符合附录A的规定。

- 6.2.2抗动态风荷载

- 6.2.2.1外遮阳产品抗动态风荷载分级应符合表5的规定。

表5外遮阳产品抗动态风荷载分级单位为米每秒

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测风速V | 0.3≤V＜1.6 | 1.6≤V＜3.4 | 3.4≤V＜5.5 | 5.5≤V＜8.0 | 8.0≤V＜10.8 | 10.8≤V＜13.9 |
| 等级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 |
| 检测风速V | 13.9≤V＜17.2 | 17.2≤V＜20.8 | 20.8≤V＜24.5 | 24.5≤V＜28.5 | 28.5≤V＜32.7 | V≥32.7 |
| a超过12级应在分级后注明检测风速。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.2.2外遮阳产品检测后应满足以下要求：

a)遮阳产品不应出现损坏和功能障碍；

b)手动遮阳产品试验前后操作力数值应维持在试验前初始操作力的等级范围内。

- 6.3耐雪荷载性能

- 6.3.1与水平面夹角小于60°的外遮阳产品应进行耐雪荷载性能检测。外遮阳产品按额定荷载和安全荷载确定耐雪荷载性能，耐雪荷载性能分级应符合表6的规定。

表6外遮阳产品耐雪荷载性能分级单位为牛顿每平方米

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定荷载P | 100≤P＜200 | 200≤P＜400 | 400≤P＜600 | 600≤P＜800 | 800≤P＜1000 | ≥1000 |
| a耐雪荷载性能应注明额定测试荷载值P。 b安全测试荷载为1.2P。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.3.2外遮阳产品检测后应满足下列要求：

- a)在额定荷载的作用下，产品的正常使用不受影响，不应产生持久变形或损坏；手动产品试验前后操作力等级应保持一致；

- b)在安全荷载作用下，帘片不应从导轨中脱出而产生安全危险。

- 6.4耐积水荷载性能

- 6.4.1适用于建筑用外遮阳篷。遮阳篷的耐积水荷载性能分级应符合表7的规定。

表7遮阳篷的耐积水荷载性能分级单位为升每平方米每小时

| 等级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- |
| 淋水量（l） | 17≤l＜56 | l≥56 |

6.4.2手动操作的外遮阳篷产品检测后应满足下列要求：

a)对于坡度小于或等于25%的遮阳篷在其完全伸展状态下，承受最大积水所产生的荷载时应不发生面料破损和破裂。

b)在积水荷载释放、篷布干燥后，操作力应能保持在原等级范围内。

6.4.3电动操作的外遮阳篷产品检测后应满足下列要求：

a)对于坡度小于或等于25%的遮阳篷在其完全伸展状态下，承受最大积水所产生的荷载时应不发生面料破损和破裂。

b)在积水荷载释放、篷布干燥后，操作装置应无功能性障碍或损坏。

- 6.5操作力

6.5.1除曲臂遮阳篷以外，其他手动操作遮阳产品的操作力分级应符合表8的规定。

表8操作力FC等级单位为牛顿

| 操作方式 |  | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲柄、绞盘 |  | 15＜Fc≤30 | Fc≤15 |
| 拉绳（链或带） |  | 50＜Fc≤90 | Fc≤50 |
| 棒 | 垂直面 | 50＜Fc≤90 | Fc≤50 |
|  | 水平或斜面 | 30＜Fc≤50 | Fc≤30 |
| 磁控 | 伸展与收回 | Fc≤50 |  |
|  | 开启与关闭 | Fc≤30 |  |
| 注1：对于带弹簧负载的遮阳产品，在完全伸展或收回被锁住的状态时允许用1.5倍Fc的力。 注2：磁控操作方式针对内置遮阳中空玻璃制品，不作分级要求。 |  |  |  |

6.5.2曲臂遮阳篷的操作力

由于曲臂遮阳篷的特殊情况（见图2），其操作力FC用两个值来表示：Fc={ FCP，FCN}。操作力分为1至4级，操作力的最大值应符合表9的规定。

1——转动卷管第一圈过程中。

2――转动卷管第一圈以后的过程中。

FCP——曲臂遮阳篷在完全伸展状态下，使解锁的遮阳篷收回转动卷管第一圈时所需操作力峰值的最大值。

FCN——曲臂遮阳篷在伸展和收回时转动卷管第一圈以后的过程中，操作遮阳篷所需操作力的最大值。

图2曲臂遮阳篷操作力

表9曲臂遮阳篷操作力最大值FC单位为牛顿

| 曲柄、绞盘操作 { FCP，FCN} | 操作力Fc ={ FCP，FCN} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
|  | {90，30} | {60，15} | {30，30} | {15，15} |

- 6.6误操作

- 误操作后遮阳产品应符合以下规定：

a)面料及接缝应无破损、接缝无撕裂，产品外观和导轨无永久性损伤。

b)操作装置应无功能性障碍或损坏。

c)手动遮阳产品的操作力数值应维持在试验前初始操作力的等级范围内。

- 6.7机械耐久性能

- 6.7.1机械耐久性能按能承受反复循环操作次数（N）确定，机械耐久性能分级应符合表10的规定。

表10遮阳产品的机械耐久性能等级单位为千次

| 产品类型 | 分级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外遮阳产品 | 伸展与收回 | 3.0≤N＜7.0 | 7.0≤N＜10.0 | N≥10.0 | / | / |
|  | 开启与关闭 | 6.0≤N＜14.0 | 14.0≤N＜20.0 | N≥20.0 | / | / |
| 内遮阳产品 | 伸展与收回 | 2.0≤N＜5.0 | 5.0≤N＜10.0 | N≥10.0 | / | / |
|  | 开启与关闭 | 4.0≤N＜10.0 | 10.0≤N＜20.0 | N≥20.0 | / | / |
| 内置遮阳中空玻璃产品 | 伸展与收回 | 10.0≤N＜15.0 | 15.0≤N＜20.0 | 20.0≤N＜25.0 | 25.0≤N＜30.0 | N≥30.0 |
|  | 开启与关闭 | 20.0≤N＜30.0 | 30.0≤N＜40.0 | 40.0≤N＜50.0 | 50.0≤N＜60.0 | N≥60.0 |
| 注1：机械耐久性能应注明循环次数。 |  |  |  |  |  |  |

6.7.2手动操作的遮阳产品在进行反复操作试验达到规定次数后，应符合以下规定：

  - 面料及接缝应无破损、接缝无撕裂，产品外观和导轨无永久性损伤；对于带罩盒的曲臂遮阳篷，应保证罩盒正常关闭；

  - 百叶板、片不致因磨损导致穿孔；

  - 操作装置应无功能性障碍或损坏；

  - 操作力数值应该维持在试验前初始操作力的等级范围内。

6.7.3电动操作遮阳产品在进行反复操作试验达到规定次数后，应符合以下规定：

  - 面料及接缝应无破损、接缝无撕裂，产品外观和导轨无永久性损伤；对于带罩盒的曲臂遮阳篷，应保证罩盒正常关闭；

  - 百叶板、片不致因磨损导致穿孔；

  - 操作装置应无功能性障碍或损坏；

  - 电动操作遮阳产品速度的变化率应小于等于20％；

  - 电动操作2个循环，遮阳产品伸展、收回过程中应有效自动定位于设定位置；

  - 注油部件不应有渗、漏现象。

- 6.8抗冲击性能

遮阳产品经抗冲击性能试验后，应符合以下规定：

a）外表面产生的裂缝或凹痕尺寸不大于5mm；

b）应能正常操作，操作装置应无功能性障碍或损坏；

c）手动操作遮阳产品的操作力保持在初始等级范围内。

6.9热舒适和视觉舒适性能

遮阳产品热舒适和视觉舒适的具体性能及其分级由JG/T277确定。

- 6.10电气安全

遮阳产品电力驱动装置应符合JG/T 276的规定。

- 6.11遮阳系数

遮阳产品的遮阳系数按完全伸展且关闭状态下的SC值进行分级，应符合表11的规定。

表11遮阳系数分级

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC值 | SC≥0.70 | 0.50≤SC＜0.70 | 0.30≤SC＜0.50 | 0.10≤SC＜0.30 | SC＜0.10 |

  - 试验方法

7.1抗风性能

按照JG/T 239规定的试验方法进行试验。

- 7.2耐雪荷载性能

- 按照JG/T412规定的试验方法进行试验。

- 7.3耐积水荷载性能

- 按照JG/T240规定的试验方法进行试验。

- 7.4操作力性能

- 按照JG/T242规定的试验方法进行试验。

- 7.5误操作性能

- 按照JG/T275规定的试验方法进行试验。

- 7.6机械耐久性能

- 按照JG/T 241规定的试验方法进行试验。

- 7.7抗冲击性能

- 按照JG/T 479规定的试验方法进行试验。

- 7.8热舒适和视觉舒适性能

- 按照JG/T 356规定的试验方法进行试验。

- 7.9电气安全

- 按照JG/T276规定的试验方法进行试验。

- 7.10遮阳系数

- 按照JG/T281规定的试验方法进行试验。

- 附录A

- (规范性附录)

- 建筑遮阳产品抗风性能（抗静态风荷载）简图及性能要求

表A.1至表A.7针对不同的遮阳产品，依次列出相应的性能要求。

表 A.1平推式曲臂遮阳篷性能要求

| 额定荷载 FN=β×P×L×H β=0.5 安全荷载 FS=1.2×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 水平位置安装（安装角度偏差±5%） | —— | —— | —— |
| 2 | 将遮阳篷伸展到H/2处，在每个悬臂端上施加荷载FN/4，然后释放荷载。 | —— | 手动操作力仍然保持在原有等级。 | —— |
| 3 | 将遮阳篷完全展开到H处。以此时每个悬臂端的位置作为测量的参考初始位置。 | —— | —— | —— |

表 A.1 （续）

| 额定荷载 FN=β×P×L×H β=0.5 安全荷载 FS=1.2×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 4 | 如图所示，施加额定荷载FN（2×FN/4+4×FN/8），然后释放荷载。测量每个悬臂端的残余变形δl1a、δr1b | Δl≤10% Δr≤10% Δ≤1% | 手动操作力仍然保持在原有等级； 对于带罩壳的曲臂遮阳篷应确保罩壳正常关闭 | —— |
| 5 | 如图所示在每个悬臂端上施加反向的额定荷载FN/2，然后释放荷载。测量每个悬臂端的残余变形δl2、δr2 | Δl≤10% Δr≤10% Δ≤1% | 手动操作力仍然保持在原有等级； 对于带罩壳的曲臂遮阳篷应确保罩壳正常关闭 | —— |
| 6 | 在每个悬臂端上施加安全荷载FS/2，然后释放荷载。 | —— | —— | 无损坏和功能障碍 |
| aδl为左侧悬臂端在垂直方向上的残余变形，取绝对值。单位为毫米（mm）,允许误差为±5mm。 bδr为右侧悬臂端在垂直方向上的残余变形，取绝对值。单位为毫米（mm）,允许误差为±5mm。 c Δl为左侧残余变形率，Δl=δlH×100% dΔr为右侧残余变形率，Δr=δrH×100% eΔ为垂直残余变形率，Δ=δl−δrL×100% |  |  |  |  |

表A.2  摆转式遮阳篷和斜伸式遮阳篷性能要求

| 额定荷载 FN=β×P×L×H FN=β×P×L×（H1+H2）β=0.5 安全荷载 FS=1.2×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 如图所示，在每个悬臂上施加额定荷载FN/2，然后释放荷载。 | 没有开始撕裂迹象； 接缝处没有局部裂缝 | 手动操作力仍然保持在原有等级 | —— |
| 2 | 如图所示，在每个悬臂上施加反向的额定荷载FN/2，然后释放荷载。测量每个悬臂端的残余变形δl2、δr2 ×处锁紧 | Δl≤2% Δr≤2% Δ≤1% | 手动操作力仍然保持在原有等级 | —— |
| 3 | 在每个悬臂上施加安全荷载FS/2，然后释放荷载。 | —— | —— | 无损坏和功能性障碍 |
| 4 | 在每个悬臂上施加反向安全荷载FS/2，然后释放荷载。 ×处锁紧 | —— | —— | 无损坏和功能性障碍 |

表A.3  软卷帘性能要求

| 额定荷载 FN=β×P×L×H β=1 |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 利用试验钢管将卷帘固定在距离下端H/3长度处，试验钢管两端各施加荷载FN/2，方向水平垂直向外。 | 帘布没有开始撕裂迹象、 接缝无裂开、 外表或导轨无永久性损坏 | 手动操作力仍然保持在原有等级 | 帘体不应从导轨中脱出 |
| 2 | 移走试验钢管，将卷帘从底部提升至H/3长度，交替地固定一端，释放另一端。 | 帘布没有开始撕裂迹象、 接缝无裂开、 外表或导轨无永久性损坏 | 手动操作力仍然保持在原有等级 | 帘体不应从导轨中脱出 |

表A.4 天篷帘性能要求

| 额定荷载 FN=β×P×L×H β=1 |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 对试验钢管两端垂直向上施加FN/2 ,然后释放荷载。 | 帘布没有开始撕裂迹象、 接缝无裂开、 外表或导轨无永久性损坏。 | 手动操作力仍然保持在原有等级； 侧边导轨内不应有卡滞现象 | 帘体不应从导轨中脱出 |
| 2 | 用力FN/2两边提起试样后，交替的保持一端，释放另一端荷载。 | 帘布没有开始撕裂迹象、 接缝无裂开、 外表或导轨无永久性损坏。 | 手动操作力仍然保持在原有等级； 侧边导轨内不应有卡滞现象。 | 帘体不应从导轨中脱出 |

表A.5 硬卷帘与百叶扇性能要求

| 对于硬卷帘 额定荷载 FN =β×P×L×H β =1 安全荷载 FS=1.5×FN 对于平开、上旋或下旋百叶扇 额定荷载 FN =2×β×P×L×H β =1 安全荷载 FS=1.5×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 施加额定荷载FN。 | 锁紧装置及导向装置均无明显损坏 | 手动操作力的维持在等级范围内 | —— |
| 2 | 施加反向额定荷载FN。 | 锁紧装置及导向装置均无明显损坏 | 手动操作力的维持在等级范围内 | —— |
| 3 | 施加安全荷载FS。 | —— | —— | 无破损 产品的固定装置不会松动。 |
| 4 | 施加反向安全荷载FS。 | —— | —— | 无破损 产品的固定装置不会松动 |

表A.6 百叶帘的性能要求

| 额定荷载 FN =β×P×L×H β= 0.2 安全荷载 FS=1.5×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 施加额定荷载FN以及反向的额定荷载FN，然后释放荷载。测量图中1，2，3点的残余变形的d1,d2,d3。 | d1< 5‰L d2< 5‰L d3< 5‰L | —— | —— |
| 2 | 施加安全荷载FS以及反向的安全荷载FS。 | —— | —— | 没有破损没有脱离导轨 |
| 注：β = 0.2是指对给定空气速度下对测试结果进行调整的系数。 |  |  |  |  |

表A.7 支杆式遮阳板的性能要求

| 额定荷载FN = 2×β×P×H×L，β=1 安全荷载FS = 1.5×FN |  | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验说明 |  | 外观 | 操作 | 安全 |
| 1 | 打开状态下，沿窗表面的法线方向施加安全荷载FS | —— | —— | 伸出部分要固定，无损坏发生 |
| 2 | 打开状态下，沿窗表面的法线方向施加反向的安全荷载FS。 | —— | —— | 伸出部分要固定，无损坏发生 |
| 3 | 关闭状态下，沿窗表面的法线方向施加反向的安全荷载FS。 | —— | —— | 伸出部分要固定, 无损坏发生 |