地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂料（薄涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （HG/T 3829-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | HG/T 3829-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 | ≥60 |
| 3 | 适用期 |  | HG/T 3829-2006 | 通过 |
| 4 | 铅笔硬度（擦伤） |  | HG/T 3829-2006 | ≥H |
| 5 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤4 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 6 | 耐磨性(750g/500r)，g |  | GB/T 1768-2006 | ≤0.060 |
| 7 | 耐冲击性 |  | HG/T 3829-2006 | 50cm，涂膜无异常 |
| 8 | 柔韧性，mm |  | GB/T 1731-1993 | ≤2 |
| 9 | 附着力，级 |  | GB/T 9286-1998 | ≤1 |
| 11 | 耐水性（7d） |  | GB/T 1733-1993 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 12 | 耐油性（120#汽油，7d） |  | HG/T 3829-2006 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 13 | 耐酸性（10%H2SO4，48h） |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 14 | 耐碱性(10%NaOH,48h) |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 15 | 耐盐水性(3%NaCl,7d) |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 16 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 17 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品：环氧树脂地面涂层材料；标准：JC/T 1015-2006

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 1015-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JC/T 1015-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 | ≥60 |
| 3 | 涂膜外观 |  | JC/T 1015-2006 | 平整，无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷 |
| 4 | 铅笔硬度 |  | GB/T 6739-2006 | ≥3H |
| 5 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤6 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 6 | 耐磨性，g |  | JC/T 985-2017 | ≤0.20 |
| 7 | 抗冲击性 |  | JC/T 1015-2006 | Φ50mm，500g钢球 涂膜无裂纹、无剥落 |
| 8 | 7d拉伸粘结强度，MPa |  | JC/T 907-2018 | ≥2.0 |
| 9 | 耐水性 |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 10 | 耐油性（120#汽油） |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 11 | 耐酸性（10%HCl） |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 12 | 耐碱性(15%NaOH) |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 13 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 14 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品：环氧树脂地面涂层材料；标准：JC/T 1015-2006

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 1015-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JC/T 1015-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 | ≥60 |
| 3 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤6 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 4 | 7d拉伸粘结强度，MPa |  | JC/T 907-2018 | ≥2.0 |
| 5 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 6 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂料材料技术条件

产品名称：地坪涂料（底涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （HG/T 3829-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | HG/T 3829-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 | ≥60 |
| 3 | 适用期 |  | HG/T 3829-2006 | 通过 |
| 4 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤4 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 5 | 柔韧性，mm |  | GB/T 1731-1993 | ≤2 |
| 6 | 附着力，级 |  | GB/T 9286-1998 | ≤1 |
| 7 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 8 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术条件

产品名称：地坪涂装材料（底中漆）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤8 |
|  |  | 实干 |  | ≤48 |
| 3 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |
| 4 | 耐碱性（饱和Ca(OH)2，48h） |  | GB/T 9274-1988 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 5 | 抗压强度 |  | GB/T 22374-2018 | ––– |
| 6 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 7 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（底中漆（水性））；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 干燥时间，h | 表干 |  | GB/T 1728-1979 | ≤8 |  |
|  |  | 实干 |  |  | ≤48 |  |
| 3 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 4 | 耐碱性（饱和Ca(OH)2，48h） |  |  | GB/T 9274-1988 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
| 5 | 抗压强度 |  |  | GB/T 22374-2018 | ––– |  |
| 6 | 挥发性有机化合物含量（VOC），g/L |  |  | GB/T 23986-2009 |  | ≤120 |
| 7 | 游离甲醛，mg/kg |  |  | GB/T 23993-2009 |  | ≤100 |
| 8 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg |  |  | GB/T 23990-2009 |  | ≤5 |
| 9 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg |  |  | GB/T 18446-2009 |  | ≤2 |
| 10 | 乙二醇及醚酯总和，mg/kg |  |  | GB/T 23986-2009 |  | ≤300 |
| 11 | 游离4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg |  |  | GB/T 22374-2018 |  | ≤10 |
| 12 | 可溶性重金属，mg/kg |  | 铅（Pb） | GB/T 23991-2009 |  | ≤30 |
|  |  |  | 镉（Cd） |  |  | ≤30 |
|  |  |  | 铬（Cr） |  |  | ≤30 |
|  |  |  | 汞（Hg） |  |  | ≤10 |
| 13 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m3 |  |  | JG/T 481-2015 |  | ≤10 |
| 14 | 甲醛释放量，mg/m3 |  |  |  |  | ≤0.1 |
| 15 | 绿色要求 |  |  | T/CECS10046 |  | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 16 | 品质属性要求 |  |  | T/CECS10046 |  | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料-底中漆（无溶剂）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤8 |
|  |  | 实干 |  | ≤48 |
| 3 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |
| 4 | 耐碱性（饱和Ca(OH)2，48h） |  | GB/T 9274-1988 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 5 | 抗压强度 |  | GB/T 22374-2018 | ––– |
| 6 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 7 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（底中漆(无溶剂））；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  |  |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 干燥时间，h | 表干 |  |  | GB/T 1728-1979 | ≤8 |  |
|  |  | 实干 |  |  |  | ≤48 |  |
| 3 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 4 | 耐碱性（饱和Ca(OH)2，48h） |  |  |  | GB/T 9274-1988 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
| 5 | 抗压强度 |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ––– |  |
| 16 | 挥发性有机化合物含量（VOC），g/L |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤60 |
| 17 | 游离甲醛，mg/kg |  |  | GB/T 23993-2009 |  |  | ≤100 |
| 18 | 苯，g/kg |  |  | GB/T 23990-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 19 | 甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg |  |  | GB/T 23990-2009 |  |  | ≤10 |
| 20 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg |  |  | GB/T 18446-2009 |  |  | ≤2 |
| 21 | 乙二醇及醚酯总和，mg/kg |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤300 |
| 22 | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和，% |  |  | GB 24613-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 23 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二辛脂（DNOP）总和，% |  |  | GB 24613-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 24 | 游离4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg |  |  | GB/T 22374-2018 |  |  | ≤10 |
| 25 | 可溶性重金属，mg/kg |  | 铅（Pb） | GB/T 23991-2009 |  |  | ≤30 |
|  |  |  | 镉（Cd） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  | 铬（Cr） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  | 汞（Hg） |  |  |  | ≤10 |
| 26 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m3 |  |  | JG/T 481-2015 |  |  | ≤20 |
| 27 | 甲醛释放量，mg/m3 |  |  |  |  |  | ≤0.1 |
| 28 | 绿色要求 |  |  | T/CECS10046 |  |  | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 29 | 品质属性要求 |  |  | T/CECS10046 |  |  | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂料材料技术要求

产品名称：地坪涂料材料（厚涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （HG/T 3829-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | HG/T 3829-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 适用期 |  | HG/T 3829-2006 | 通过 |
| 3 | 硬度（邵尔D） |  | HG/T 3829-2006 | ≥75 |
| 4 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤4 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 5 | 耐磨性(750g/500r)，g |  | GB/T 1768 | ≤0.060 |
| 6 | 耐冲击性 |  | HG/T 3829-2006 | 涂层无裂纹、剥落及明显变形 |
| 7 | 粘结强度，MPa |  | GB/T 16777-2008 | ≥3.0 |
| 8 | 抗压强度，MPa |  | HG/T 3829-2006 | ≥80 |
| 9 | 耐水性（7d） |  | GB/T 1733-1993 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 10 | 耐油性（120#汽油，7d） |  | HG/T 3829-2006 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 11 | 耐酸性（20%H2SO4，48h） |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 12 | 耐碱性(20%NaOH,72h) |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 13 | 耐盐水性(3%NaCl,7d) |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 14 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 15 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（水性）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 涂膜外观 |  |  |  |  |  | 详见标准 |  |
| 3 | 初始流动度，mm |  |  |  |  | JC/T 985-2017 | ≥140 |  |
| 4 | 干燥时间，h |  | 表干 |  |  | GB/T 1728-1979 | ≤8 |  |
|  |  |  | 实干 |  |  |  | ≤48 |  |
| 5 | 耐磨性(750g/500r)，g |  |  |  |  | GB/T 1768 | ≤0.050 |  |
| 6 | 抗压强度，MPa |  |  |  |  | GB/T 2567-2008 | ≥45 |  |
| 7 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 8 | 拉伸粘结强度（浸水后），MPa |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 9 | 耐冲击性 |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | 涂膜无裂纹、无剥落 |  |
| 10 | 防滑性 |  |  |  |  | GB/T 4100-2015 | ≥0.50 |  |
| 11 | 耐水性（168h） |  |  |  |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色，2h后恢复 |  |
| 12 | 耐化学性 | 耐碱性（20%NaOH，72h） |  |  |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
|  |  | 耐酸性（10%H2SO4，48h） |  |  |  |  | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
|  |  | 耐油性（120#溶剂油，72h） |  |  |  |  | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
| 15 | 耐人工气候老化性（600h） | 外观 |  |  |  | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |
|  |  | 粉化，级 |  |  |  |  | ≤1 |  |
|  |  | 变色，级 |  |  |  |  | ≤2 |  |
| 16 | 挥发性有机化合物含量（VOC），g/L |  |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤120 |
| 17 | 游离甲醛，mg/kg |  |  |  | GB/T 23993-2009 |  |  | ≤100 |
| 18 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg |  |  |  | GB/T 23990-2009 |  |  | ≤5 |
| 19 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg |  |  |  | GB/T 18446-2009 |  |  | ≤2 |
| 20 | 乙二醇及醚酯总和，mg/kg |  |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤300 |
| 21 | 游离4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg |  |  |  | GB/T 22374-2018 |  |  | ≤10 |
| 22 | 可溶性重金属，mg/kg |  |  | 铅（Pb） | GB/T 23991-2009 |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 镉（Cd） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 铬（Cr） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 汞（Hg） |  |  |  | ≤10 |
| 23 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m3 |  |  |  | JG/T 481-2015 |  |  | ≤10 |
| 24 | 甲醛释放量，mg/m3 |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |
| 25 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS10046 | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |  |
| 26 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS10046 | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |  |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（无溶剂）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 22374-2018） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 涂膜外观 |  |  |  |  |  | 详见标准 |  |
| 3 | 初始流动度，mm |  |  |  |  | JC/T 985-2017 | ≥140 |  |
| 4 | 干燥时间，h |  | 表干 |  |  | GB/T 1728-1979 | ≤8 |  |
|  |  |  | 实干 |  |  |  | ≤48 |  |
| 5 | 耐磨性(750g/500r)，g |  |  |  |  | GB/T 1768 | ≤0.030 |  |
| 6 | 抗压强度，MPa |  |  |  |  | GB/T 2567-2008 | ≥45 |  |
| 7 | 拉伸粘结强度（标准条件），MPa |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 8 | 拉伸粘结强度（浸水后），MPa |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | ≥2.0 |  |
| 9 | 耐冲击性 |  |  |  |  | GB/T 22374-2018 | 涂膜无裂纹、无剥落 |  |
| 10 | 防滑性 |  |  |  |  | GB/T 4100-2015 | ≥0.50 |  |
| 11 | 耐水性（168h） |  |  |  |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色，2h后恢复 |  |
| 12 | 耐化学性 | 耐碱性（20%NaOH，72h） |  |  |  | GB/T 9274-1988 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
|  |  | 耐酸性（10%H2SO4，48h） |  |  |  |  | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
|  |  | 耐油性（120#溶剂油，72h） |  |  |  |  | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |  |
| 15 | 耐人工气候老化性（600h） | 外观 |  |  |  | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |  |
|  |  | 粉化，级 |  |  |  |  | ≤1 |  |
|  |  | 变色，级 |  |  |  |  | ≤2 |  |
| 16 | 挥发性有机化合物含量（VOC），g/L |  |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤60 |
| 17 | 游离甲醛，mg/kg |  |  |  | GB/T 23993-2009 |  |  | ≤100 |
| 18 | 苯，g/kg |  |  |  | GB/T 23990-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 19 | 甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg |  |  |  | GB/T 23990-2009 |  |  | ≤10 |
| 20 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg |  |  |  | GB/T 18446-2009 |  |  | ≤2 |
| 21 | 乙二醇及醚酯总和，mg/kg |  |  |  | GB/T 23986-2009 |  |  | ≤300 |
| 22 | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和，% |  |  |  | GB 24613-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 23 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二辛脂（DNOP）总和，% |  |  |  | GB 24613-2009 |  |  | ≤0.1 |
| 24 | 游离4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg |  |  |  | GB/T 22374-2018 |  |  | ≤10 |
| 25 | 可溶性重金属，mg/kg |  |  | 铅（Pb） | GB/T 23991-2009 |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 镉（Cd） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 铬（Cr） |  |  |  | ≤30 |
|  |  |  |  | 汞（Hg） |  |  |  | ≤10 |
| 26 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m3 |  |  |  | JG/T 481-2015 |  |  | ≤20 |
| 27 | 甲醛释放量，mg/m3 |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |
| 28 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS10046 |  |  | 1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg |
| 29 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS10046 |  |  | 1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g钢球，高100cm涂膜无裂纹、无剥落 |

地坪涂装材料技术要求

产品名称：环氧树脂地面涂层材料（自流平）；标准：JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 1015-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JC/T 1015-2006 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 | ≥95 |
| 3 | 涂膜外观 |  | JC/T 1015-2006 | 平整，无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷 |
| 4 | 邵氏硬度（D型） |  | GB/T 2411-2008 | ≥70 |
| 5 | 流动度，mm |  | JC/T 985-2017 | ≥140 |
| 6 | 干燥时间，h | 表干 | GB/T 1728-1979 | ≤8 |
|  |  | 实干 |  | ≤24 |
| 7 | 耐磨性，g |  | JC/T 985-2017 | ≤0.15 |
| 8 | 抗冲击性 |  | JC/T 1015-2006 | Φ60mm，1000g钢球 涂膜无裂纹、无剥落 |
| 9 | 7d抗压强度，MPa |  | GB/T 17671-1999 | ≥60 |
| 10 | 7d拉伸粘结强度，MPa |  | JC/T 907-2018 | ≥2.0 |
| 11 | 耐油性（120#汽油） |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 12 | 耐酸性（10%HCl） |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 13 | 耐碱性(15%NaOH) |  | GB/T 9265-2009 | 漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
| 14 | 绿色要求 |  | T/CECS10046 | 25 |
| 15 | 品质属性要求 |  | T/CECS10046 | 26 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液内墙涂料；标准：GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T9756-2018） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 涂刷无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 | 5℃成膜无异常 |
| 7 | 耐碱性（24h） | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 8 | 抗泛碱性（48h） | GB/T 9756-2018 | 无异常 |
| 9 | 绿色要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 10 | 品质属性要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（底-外墙）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T9755-2014） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 涂刷无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 耐水性（96h） | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 7 | 耐碱性（48h） | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 8 | 抗泛盐碱性（48h） | GB/T 9755-2014 | 无异常 |
| 9 | 透水性，mL |  | ≤0.5 |
| 10 | 与下道涂层的适应性 |  | 正常 |
| 11 | 绿色要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 12 | 品质属性要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：弹性建筑涂料（面）；标准：JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 172-2014） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JG/T 172-2014 | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  |  | 涂刷无障碍 |
| 3 | 涂膜外观 |  | JG/T 172-2014 | 正常 |
| 4 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 | ≥0.90 |
| 6 | 低温稳定性 |  | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 7 | 耐碱性（48h） |  | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 8 | 耐水性（96h） |  | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 9 | 涂层耐温变性（3次循环） |  | JG/T 25-2017 | 无异常 |
| 10 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | GB/T 9780-2013 | ＜25 |
| 11 | 低温柔性 |  | JG/T 172-2014 | ––– |
| 12 | 拉伸强度（标准状态），MPa |  | JG/T 172-2014 | ≥2.0 |
| 13 | 断裂伸长率（标准状态），% |  |  | ≥150 |
| 14 | 断裂伸长率（0℃），% |  |  | ≥35 |
| 15 | 耐人工气候老化性（400h） | 外观 | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |
|  |  | 粉化，级 |  | ≤1 |
|  |  | 变色，级 |  | ≤2 |
| 16 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 17 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液内墙涂料（墙面-面）；标准：GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 9756-2009） | 检验结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2009 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 符合要求 | 合 格 |
| 2 | 施工性 |  | 涂刷二道无障碍 | 无障碍 | 合 格 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 | 不变质 | 不变质 | 合 格 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2009 | 正常 | 正常 | 合 格 |
| 5 | 干燥时间（表干），h | GB/T 1728-1979 | ≤2 | 2 | 合 格 |
| 6 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2009 | 5℃成膜无异常 | 无异常 | 合 格 |
| 7 | 耐碱性（24h） | GB/T 9265-2009 | 无异常 | 无异常 | 合 格 |
| 8 | 耐洗刷性，次 | GB/T 9755-2014 | ≥6000 | 8500 | 合 格 |
| 9 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 23981.1-2019 | ≥0.93 | 0.95 | 合 格 |
| 10 | 绿色要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |  |  |
| 11 | 品质属性要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |  |  |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（墙面-面）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T9755-2014） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | GB/T 9755-2014 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  |  | 涂刷二道无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 |  | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 4 | 涂膜外观 |  | GB/T 9755-2014 | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 耐水性（96h） |  | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 7 | 耐碱性（48h） |  | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 8 | 涂层耐温变性（3次循环） |  | JG/T 25-2017 | 无异常 |
| 9 | 耐洗刷性（2000次） |  | GB/T 9755-2014 | 漆膜未损坏 |
| 10 | 透水性，mL |  | GB/T 9755-2014 | ≤0.6 |
| 11 | 与下道涂层的适应性 |  | GB/T 9755-2014 | 正常 |
| 12 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | GB/T 9780-2013 | ≤15 |
| 13 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 | ≥0.93 |
| 14 | 耐人工气候老化性（600h） | 外观 | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |
|  |  | 粉化，级 |  | ≤1 |
|  |  | 变色，级 |  | ≤2 |
| 15 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 16 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：无机干粉建筑涂料（墙面-内墙）；标准：JG/T 445-2014《无机干粉建筑涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 445-2014） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JG/T 445-2014 | 均匀，无结块 |
| 2 | 施工性 |  |  | 分散均匀，滚涂无障碍 |
| 3 | 可操作时间 |  |  | 2h滚涂无障碍 |
| 4 | 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 | ≥0.95 |
| 7 | 柔韧性 |  | GB/T 1748-1979 | 直径50mm，无裂纹 |
| 9 | 耐碱性（48h） |  | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 10 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 | ≥2000 |
| 11 | 挥发性有机化合物含量（VOC），g/kg |  | GB/T 23986-2009 | ≤1 |
| 12 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和，mg/kg |  | GB/T 23990-2009 | ≤50 |
| 13 | 游离甲醛含量，mg/kg |  | GB/T 23993-2009 | ≤5 |
| 14 | 总铅（Pb）含量（限色漆），mg/kg |  | GB/T 30647-2014 | ≤90 |
|  | 可溶性重金属含量，mg/kg | 镉Cd | GB/T 23991-2009 | ≤75 |
|  |  | 铬Cr |  | ≤60 |
|  |  | 汞Hg |  | ≤60 |
| 15 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 16 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：建筑室内用腻子；标准：JG/T298-2010《建筑室内用腻子》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 298-2010） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JG/T 298-2010 | 无结块，均匀 |
| 2 | 施工性 |  |  | 刮涂无障碍 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 24-2018 | 3h无裂纹 |
| 4 | 打磨性 |  | JG/T 298-2010 | 手工可打磨 |
| 5 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤5 |
| 6 | 低温贮存稳定性 |  | GB/T 9268-2008 | 三次循环不变质 |
| 7 | 耐水性（48h） |  | GB/T 1733-1993 | 无起泡、开裂及明显掉粉 |
| 8 | 粘结强度，MPa | 标准状态 | JG/T 24-2018 | ≥0.50 |
|  |  | 浸水后 | JG/T 24-2018 | ≥0.30 |
| 9 | 柔韧性 |  | GB/T 1748-1979 | 无裂纹 |
| 10 | pH值 |  | JG/T 298-2010 | --- |
| 11 | 有害物质限量 |  | GB/T 18582 | --- |
| 12 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 13 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：建筑外墙用腻子；标准：JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T157-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JG/T 157-2009 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  |  | 涂刷无障碍 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 24-2018 | 1mm无裂纹 |
| 4 | 打磨性 |  | JG/T 157-2009 | 手工可打磨 |
| 5 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤5 |
| 6 | 吸水量，g/10min |  | JG/T 157-2009 | ≤2.0 |
| 7 | 耐水性（96h） |  | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 8 | 耐碱性（48h） |  | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 9 | 粘结强度，MPa | 标准状态 | JG/T 24-2018 | ≥0.60 |
|  |  | 冻融循环5次 | JG/T 24-2018 | ≥0.40 |
| 11 | 腻子膜柔韧性 |  | JG/T 157-2009 | ––– |
| 12 | 动态抗开裂性（基层裂缝），mm |  | JG/T 157-2009 | ≥0.3 |
| 13 | 低温贮存稳定性 |  | GB/T 9268-2008 | 三次循环不变质 |
| 14 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 15 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（墙面-清漆）；

标准：JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 24-2018） | 检验结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | JG/T 24-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 | 符合要求 | 合 格 |
| 2 | 施工性 |  | 涂刷无障碍 | 无障碍 | 合 格 |
| 3 | 涂膜外观 |  | 正常 | 正常 | 合 格 |
| 4 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 | 不变质 | 不变质 | 合 格 |
| 5 | 干燥时间（表干），h | GB/T 1728-1979 | ≤4 | 4 | 合 格 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 | 96h无异常 | 无异常 | 合 格 |
| 7 | 涂层耐温变性（5次循环） | JG/T 25-2017 | 无异常 | 无异常 | 合 格 |
| 8 | 耐沾污性，% | GB/T 9780-2013 | ≤15 | 13 | 合 格 |
| 9 | 耐水泛白性（24h）， | JG/T 24-2018 | ≥0.60 | 0.72 | 合 格 |
| 10 | 自洁性能（最小接触角） | GB/T 30191-2013 | ＜40° | 15° | 合 格 |
| 11 | 绿色要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |  |  |
| 12 | 品质属性要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |  |  |

涂料技术要求

产品名称：无机干粉建筑涂料（墙面-外墙）；标准：JG/T 445-2014《无机干粉建筑涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 445-2014） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JG/T 445-2014 | 均匀，无结块 |
| 2 | 施工性 |  |  | 分散均匀，滚涂无障碍 |
| 3 | 可操作时间 |  |  | 2h滚涂无障碍 |
| 4 | 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 | ≥0.95 |
| 7 | 柔韧性 |  | GB/T 1748-1979 | 直径50mm，无裂纹 |
| 8 | 耐水性（168h） |  | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 9 | 耐碱性（168h） |  | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 10 | 涂层耐温变性（5次循环） |  | JG/T 25-2017 | 不剥落、不起泡、无裂纹、无明显变色 |
| 11 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 | ≥2000 |
| 12 | 透水性，mL |  | GB/T 9755-2014 | ≤0.6 |
| 13 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | GB/T 9780-2013 | ≤15 |
| 14 | 耐人工气候老化性（800h） | 外观 | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |
|  |  | 粉化，级 |  | ≤1 |
|  |  | 变色，级 |  | ≤2 |
| 15 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 16 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（墙面-中）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T9755-2014） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 涂刷二道无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干），h | GB/T 1728-1979 | ≤2 |
| 6 | 耐水性（96h） | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 7 | 耐碱性（48h） | GB/T 9265-2009 | 无异常 |
| 8 | 涂层耐温变性（3次循环） | JG/T 25-2017 | 无异常 |
| 9 | 耐洗刷性（1000次） | GB/T 9755-2014 | 漆膜未损坏 |
| 10 | 附着力，级 | GB/T 9286-1998 | ≤2 |
| 11 | 与下道涂层的适应性 | GB/T 9755-2014 | 正常 |
| 12 | 绿色要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 13 | 品质属性要求 | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（主涂料）；

标准：JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JG/T 24-2018） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | JG/T 24-2018 | 搅拌后无结块，呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  |  | 涂刷无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 |  | GB/T 9268-2008 | 不变质 |
| 4 | 干燥时间（表干），h |  | GB/T 1728-1979 | ≤4 |
| 5 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 24-2018 | 3h无裂纹 |
| 6 | 热贮存稳定性（15d） |  | JG/T 24-2018 | 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 |
| 7 | 吸水量（2h），g |  | JG/T 157-2009 | ≤2.0 |
| 8 | 耐水性 |  | GB/T 1733-1993 | 96h无异常 |
| 9 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 | 96h无异常 |
| 10 | 涂层耐温变性（5次循环） |  | JG/T 25-2017 | 无异常 |
| 11 | 耐沾污性（白色和浅色），级 |  | GB/T 9780-2013 | ≤2 |
| 12 | 粘结强度，MPa |  | JG/T 24-2018 | ≥0.60 |
| 13 | 粘结强度（冻融循环），MPa |  | JG/T 24-2018 | ≥0.40 |
| 14 | 柔韧性 |  | GB/T 1748-1979 | 直径50mm无裂纹 |
| 15 | 耐人工气候老化性（600h） | 外观 | GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008 | 不起泡、不剥落、无裂纹 |
|  |  | 粉化，级 |  | ≤1 |
|  |  | 变色，级 |  | ≤2 |
| 16 | 绿色要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg |
| 17 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10039、GB/T35602 | 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000次，外墙 涂料≥3000次 |