防水卷材检验报告

产品名称：弹性体改性沥青防水卷材；标准：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 18242-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  |  | GB/T 328.6-2007 | 10±0.10 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB 18242-2008 | ≥3.3 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥3.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  |  | 2.7 |
| 5 | 可溶物含量，g/㎡ |  |  |  |  | GB/T 328.26-2007 | ≥2100 |
| 6 | 拉力（最大峰值），N/50mm |  | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥500 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  |  | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  | ≥500 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  |  | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 |
| 7 | 延伸率（最大峰时），% |  | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥30 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 不透水性 |  |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，30min不透水 |
| 9 | 低温柔性 |  |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃，无裂缝 |
| 10 | 耐热性,90℃ | 滑动 |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | ≤2mm |
|  |  | 试验现象 |  |  |  |  | 无流淌、滴落 |
| 11 | 浸水后质量增加，% |  |  |  |  | GB 18242-2008 | ≤1.0 |
| 12 | 热老化 | 拉力保持率，% |  |  | 纵向 | GB 18242-2008 | ≥90 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 延伸率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -15℃，无裂缝 |
|  |  | 尺寸变化率，% |  |  |  |  | ≤0.7 |
|  |  | 质量损失，% |  |  |  |  | ≤1.0 |
| 13 | 渗油性，张数 |  |  |  |  | GB 18242-2008 | ≤2 |
| 14 | 接缝剥离强度，N/mm |  |  |  |  | GB/T 328.20-2007 | ≥1.5 |
| 15 | 钉杆撕裂强度，N |  |  |  |  | GB/T 328.18-2007 | - - - |
| 16 | 矿物粒料粘附性，g |  |  |  |  | GB/T 328.17-2007 | ≤2.0 |
| 17 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm |  |  |  |  | GB 18242-2008 | ≥1.0 |
| 18 | 人工气候加速老化 | 外观 |  |  |  | GB/T 18244-2000 | 无滑动、流淌、滴落 |
|  |  | 拉力保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -15℃，无裂缝 |
| 19 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 20 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：自粘聚合物改性沥青防水卷材；标准：GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 23441-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥20×0.99 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥2.0 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  | GB 23441-2009 | ≥2.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  | 1.7 |
| 5 | 拉力，N/50mm |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | ≥150 |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  |  | 拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象 |
|  |  |  | 横向 |  |  | ≥150 |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  |  | 拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象 |
| 6 | 最大拉力时延伸率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | ≥200 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 7 | 沥青断裂延伸率，% |  | 纵向 |  |  | ≥250 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 8 | 耐热性，70℃ | 滑动 |  |  | GB 23441-2009 | ≤2mm |
|  |  | 试验现象 |  |  |  | 无流淌、滴落 |
| 9 | 低温柔性 |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃ 无裂纹 |
| 10 | 不透水性 |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，120min不透水 |
| 11 | 剥离强度N/mm | 卷材与卷材 |  |  | GB/T 328.20-2007 | ≥1.0 |
|  |  | 卷材与铝板 |  |  |  | ≥1.5 |
| 12 | 钉杆水密性 |  |  |  | GB 23441-2009 | 通过 |
| 13 | 渗油性，张数 |  |  |  | GB 23441-2009 | ≤2 |
| 14 | 持粘性，min |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥20 |
| 15 | 热老化 | 拉力保持率，% |  | 纵向 | GB 23441-2009 | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时延伸率，% |  | 纵向 |  | ≥200 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | -18℃，无裂纹 |
|  |  | 剥离强度（卷材与铝板） |  |  |  | ≥1.5 |
| 16 | 热稳定性 | 外观 |  |  | GB 23441-2009 | 无起鼓、皱褶、滑动、流淌 |
|  |  | 尺寸变化，% |  | 纵向 |  | ≤2 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 17 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 18 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材检验报告

产品名称：塑性体改性沥青防水卷材；标准：GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 18243-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  |  | GB/T 328.6-2007 | 10±0.10 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB 18242-2008 | ≥3.3 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥3.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  |  | 2.7 |
| 5 | 可溶物含量，g/㎡ |  |  |  |  | GB/T 328.26-2007 | ≥2100 |
| 6 | 拉力（最大峰值），N/50mm |  | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥500 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  |  | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  | ≥500 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  |  | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 |
| 7 | 延伸率（最大峰时），% |  | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥25 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 不透水性 |  |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，30min不透水 |
| 9 | 低温柔性 |  |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -7℃，无裂缝 |
| 10 | 耐热性,110℃ | 滑动 |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | ≤2mm |
|  |  | 试验现象 |  |  |  |  | 无流淌、滴落 |
| 11 | 浸水后质量增加，% |  |  |  |  | GB 18243-2008 | ≤1.0 |
| 12 | 热老化 | 拉力保持率，% |  |  | 纵向 | GB 18243-2008 | ≥90 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 延伸率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -2℃，无裂缝 |
|  |  | 尺寸变化率，% |  |  |  |  | ≤0.7 |
|  |  | 质量损失，% |  |  |  |  | ≤1.0 |
| 13 | 接缝剥离强度，N/mm |  |  |  |  | GB/T 328.20-2007 | ≥1.0 |
| 14 | 钉杆撕裂强度，N |  |  |  |  | GB/T 328.18-2007 | - - - |
| 15 | 矿物粒料粘附性，g |  |  |  |  | GB/T 328.17-2007 | ≤2.0 |
| 16 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm |  |  |  |  | GB 18243-2008 | ≥1.0 |
| 17 | 人工气候加速老化 | 外观 |  |  |  | GB/T 18244-2000 | 无滑动、流淌、滴落 |
|  |  | 拉力保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -2℃，无裂缝 |
| 18 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 19 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材检验报告

产品名称：自粘聚合物改性沥青防水卷材；标准：GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 23441-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥20×0.99 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥4.1 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥4.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  |  | 3.7 |
| 5 | 拉力，N/50mm |  |  | 纵向 |  | GB/T 328.8-2007 | ≥450 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 6 | 最大拉力时延伸率，% |  |  | 纵向 |  | GB/T 328.8-2007 | ≥30 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 7 | 耐热性 |  |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | 70℃无滑动、流淌、滴落 |
| 8 | 低温柔性 |  |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃ 无裂纹 |
| 9 | 不透水性 |  |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，120min不透水 |
| 10 | 剥离强度N/mm |  | 卷材与卷材 |  |  | GB/T 328.20-2007 | ≥1.0 |
|  |  |  | 卷材与铝板 |  |  |  | ≥1.5 |
| 11 | 可溶物含量，g/㎡ |  |  |  |  | GB/T 328.26-2007 | ≥2900 |
| 12 | 钉杆水密性 |  |  |  |  | GB 23441-2009 | 通过 |
| 13 | 渗油性，张数 |  |  |  |  | GB 23441-2009 | ≤2 |
| 14 | 持粘性，min |  |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥15 |
| 15 | 热老化 | 最大拉力时延伸率，% |  |  | 纵向 | GB 23441-2009 | ≥30 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -18℃，无裂纹 |
|  |  | 剥离强度（卷材与铝板） |  |  |  |  | ≥1.5 |
|  |  | 尺寸稳定性，% |  |  |  |  | ≤1.5 |
| 16 | 自粘沥青再剥离强度，N/mm |  |  |  |  | GB 23441-2009 | ≥1.5 |
| 17 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 18 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材检验报告

产品名称：改性沥青聚乙烯胎防水卷材；标准：GB 18967-2009 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 18967-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 每卷面积偏差，㎡ |  |  | GB 18967-2009 | ±0.2 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  | GB 18967-2009 | ≥3.1 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  | GB/T 328.4-2007 | ≥3.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  | 2.7 |
| 5 | 拉力，N/50mm |  | 纵向 | GB/T 328.8-2007 | ≥200 |
|  |  |  | 横向 |  |  |
| 6 | 断裂伸长率，% |  | 纵向 |  | ≥120 |
|  |  |  | 横向 |  |  |
| 7 | 不透水性 |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.4MPa，30min不透水 |
| 8 | 耐热性,70℃ |  |  | GB/T 328.11-2007 | 无流淌、无起泡 |
| 9 | 低温柔性 |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃，无裂纹 |
| 10 | 尺寸稳定性90℃，% |  | 纵向 | GB/T 328.13-2007 | ≤2.5 |
|  |  |  | 横向 |  |  |
| 11 | 剥离强度，N/mm |  | 卷材与卷材 | GB/T 328.20-2007 | ≥1.0 |
|  |  |  | 卷材与铝板 |  | ≥1.5 |
| 12 | 钉杆水密性 |  |  | GB 18967-2009 | 通过 |
| 13 | 持粘性，mm |  |  |  | ≥15 |
| 14 | 自粘沥青再剥离强度（与铝板），N/mm |  |  |  | ≥1.5 |
| 15 | 热老化 | 纵向拉力，N/50mm |  | GB 18244-2000 | ≥200 |
|  |  | 纵向断裂伸长率，% |  |  | ≥120 |
|  |  | 低温柔性 |  |  | -10℃，无裂纹 |
| 16 | 绿色要求 |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 17 | 品质属性要求 |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：改性沥青聚乙烯胎防水卷材；标准：GB 18967-2009 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 18967-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 每卷面积偏差，㎡ |  |  |  |  | GB 18967-2009 | ±0.2 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  |  | GB 18967-2009 | ≥3.1 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥3.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  |  | 2.7 |
| 6 | 拉力，N/50mm |  | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥200 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 7 | 断裂伸长率，% |  | 纵向 |  |  |  | ≥120 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 不透水性 |  |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，30min不透水 |
| 9 | 耐热性,90℃ |  |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | 无流淌、无起泡 |
| 10 | 低温柔性 |  |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃，无裂纹 |
| 11 | 尺寸稳定性90℃，% |  |  | 纵向 |  | GB/T 328.13-2007 | ≤2.5 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 12 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm |  |  |  |  | GB/T 328.5-2007 | ≥1.0 |
| 13 | 热老化 | 纵向拉力，N/50mm |  |  |  | GB 18244-2000 | ≥90 |
|  |  | 纵向断裂伸长率，% |  |  |  |  | ≥80 |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -10℃，无裂纹 |
|  |  | 拉力保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | -15℃，无裂纹 |
| 14 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 15 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：高分子防水材料-片材；标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 18173.1-2012） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | 详见标准 |
| 2 | 长度，mm |  |  |  |  |  | ≥20000 |
| 3 | 宽度，mm |  |  |  |  |  | 1000×（1±0.01） |
| 4 | 厚度，mm |  |  |  |  |  | ≥1.2×（1±0.05） |
| 5 | 拉伸强度，N/cm （常温23℃） |  | 纵向 |  |  | GB/T 528-2009 | ≥60 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  | 拉伸强度，N/cm （常温60℃） |  | 纵向 |  |  |  | ≥30 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 6 | 拉断伸长率，% （常温23℃） |  | 纵向 |  |  | GB/T 528-2009 | ≥400 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  | 拉断伸长率，% （低温-20℃） |  | 纵向 |  |  |  | ≥300 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 7 | 撕裂强度，N |  | 纵向 |  |  | GB/T 529-2008 | ≥50 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 低温弯折 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | -20℃ 无裂纹 |
| 9 | 不透水性（30min） |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | 0.3MPa无渗漏 |
| 10 | 加热伸缩量，mm |  |  | 延伸 |  | GB/T 18173.1-2012 | ≤2 |
|  |  |  |  | 收缩 |  |  | ≤6 |
| 11 | 热空气老化（80℃×168h） | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | GB/T 3512-2014 | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥70 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 12 | 耐碱性【饱和Ca（OH）2溶液23℃×168h】 | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | GB/T 1690-2010 | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 13 | 臭氧老化（40℃×168h） 伸长率20%，200×10-8 |  |  |  |  | GB/T 7762-2014 | - - - |
| 14 | 人工气候老化 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 纵向 | GB/T 3511-2018 | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥70 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 15 | 粘结剥离强度（片材与片材 | 标准试验条件，N/mm |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | ≥1.5 |
|  |  | 浸水保持率（23℃×168h），% |  |  |  |  | ≥70 |
| 16 | 复合强度（FS2型表层与芯层），MPa |  |  |  |  |  | ≥0.8 |
| 17 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 18 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材检验报告

产品名称：高分子防水材料-片材（(均质片)室内+节能）；

标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 18173.1-2012） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | 详见标准 |
| 2 | 长度，mm |  |  |  |  |  | ≥20000 |
| 3 | 宽度，mm |  |  |  |  |  | 1000×（1±0.01） |
| 4 | 厚度，mm |  |  |  |  |  | ≥1.2×（1±0.05） |
| 5 | 拉伸强度，MPa （常温23℃） |  | 纵向 |  |  | GB/T 528-2009 | ≥16 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  | 拉伸强度，MPa （常温60℃） |  | 纵向 |  |  |  | ≥6 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 6 | 拉断伸长率，% （常温23℃） |  | 纵向 |  |  | GB/T 528-2009 | ≥550 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  | 拉断伸长率，% （低温-20℃） |  | 纵向 |  |  |  | ≥350 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 7 | 撕裂强度，kN/m |  | 纵向 |  |  | GB/T 529-2008 | ≥60 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 低温弯折 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | -20℃无裂纹 |
| 9 | 不透水性（30min） |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | 0.3MPa无渗漏 |
| 10 | 加热伸缩量，mm |  |  | 延伸 |  | GB/T 18173.1-2012 | ≤2 |
|  |  |  |  | 收缩 |  |  | ≤6 |
| 11 | 热空气老化（80℃×168h） | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | GB/T 3512-2014 | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥70 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 12 | 耐碱性【饱和Ca（OH）2溶液23℃×168h】 | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | GB/T 1690-2010 | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  | 纵向 |  |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 13 | 臭氧老化（40℃×168h） | 伸长率40%， 500×10-8 |  |  |  | GB/T 7762-2014 | - - - |
|  |  | 伸长率20%， 200×10-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸长率20%， 100×10-8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 人工气候老化 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 纵向 | GB/T 3511-2018 | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥70 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 15 | 粘结剥离强度（片材与片材 | 标准试验条件，N/mm |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | ≥1.5 |
|  |  | 浸水保持率（23℃×168h），% |  |  |  |  | ≥70 |
| 16 | 复合强度（FS2型表层与芯层），MPa |  |  |  |  |  | ≥0.8 |
| 17 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 18 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：高分子防水材料-片材（（异形片)室内+节能）

标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 18173.1-2012） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | 详见标准 |
| 2 | 长度，mm |  |  |  |  |  | ≥20000 |
| 3 | 宽度，mm |  |  |  |  |  | 2000×（1±0.01） |
| 4 | 厚度，mm |  |  |  |  |  | ≥1.2×（1±0.05） |
| 5 | 拉伸强度，N/cm |  |  | 纵向 |  | GB/T 1040.2-2006 | ≥60 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 6 | 拉断伸长率，% |  |  | 纵向 |  |  | ≥400 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 7 | 抗压性能 |  | 抗压强度 |  |  | GB/T 1041-2008 | ≥72 |
|  |  |  | 壳体高度压缩50%后外观 |  |  |  | 无破损 |
| 8 | 排水截面积，cm2 |  |  |  |  | GB/T 18173.1-2012 | ≥30 |
| 9 | 热空气老化（80℃×168h） | 拉伸强度保持率，% |  |  | 纵向 | GB/T 3512-2014 | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥70 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 10 | 耐碱性【饱和Ca（OH）2溶液23℃×168h】 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 纵向 | GB/T 1690-2010 | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉断伸长率保持率，% |  |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 11 | 绿色要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 12 | 品质属性要求 |  |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水涂料技术要求

产品名称：聚氨酯防水涂料；产品标准：GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 19250-2013） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | GB/T 19250-2013 | 产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块 |
| 2 | 固体含量，% |  |  | GB/T 19250-2013 | ≥85.0 |
| 3 | 表干时间，h |  |  | GB/T 16777-2008 | ≤12 |
| 4 | 实干时间，h |  |  |  | ≤24 |
| 5 | 流平性 |  |  | GB/T 19250-2013 | 20min时，无明显齿痕 |
| 6 | 拉伸强度,MPa |  |  | GB/T 16777-2008 | ≥2.00 |
| 7 | 断裂伸长率,% |  |  |  | ≥500 |
| 8 | 撕裂强度，N/mm |  |  | GB/T 529-2008 | ≥15 |
| 9 | 低温弯折性 |  |  | GB/T 16777-2008 | -35℃，无裂纹 |
| 10 | 不透水性 |  |  |  | 0.3MPa,120min, 不透水 |
| 11 | 加热伸缩率，% |  |  |  | -4.0～+1.0 |
| 12 | 粘结强度,MPa |  |  |  | ≥1.0 |
| 13 | 吸水率，% |  |  | GB/T 19250-2013 | ≤5.0 |
| 14 | 定伸时老化 | 加热老化 |  | GB/T 16777-2008 | 无裂纹及变形 |
|  |  | 人工气候老化 |  |  | 无裂纹及变形 |
| 15 | 热处理（80℃，168h） | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |
| 16 | 碱处理【0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2 溶液,168h】 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |
| 17 | 酸处理【2%H2SO4溶液,168h】 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |
| 18 | 人工气候老化（1000h） | 拉伸强度保持率，% |  | GB/T 16777-2008 | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |
| 19 | 燃烧性能 （可燃性） | 20s内焰尖高度（FS），mm |  | GB/T 8626-2007 | ≤150 |
|  |  | 20s内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |  |  | 无燃烧滴落物引燃滤纸 |
| 20 | 硬度，邵AM |  |  | GB/T 531.1-2008 | ≥60 |
| 21 | 耐磨性（750g,500r）/，mg |  |  | GB/T 1768-2006 | ≤50 |
| 22 | 耐冲击性，kg·m |  |  | GB/T 20624.2-2006 | ≥1.0 |
| 23 | 挥发性有机化合物（VOC）,g/L |  |  | JC 1066-2008 | ≤50 |
| 24 | 苯,mg/kg |  |  |  | ≤200 |
| 25 | 甲苯+乙苯+二甲苯，g/kg |  |  |  | ≤1.0 |
| 26 | 苯酚,mg/kg |  |  |  | ≤100 |
| 27 | 蒽,mg/kg |  |  |  | ≤10 |
| 28 | 萘,mg/kg |  |  |  | ≤200 |
| 29 | 游离TD1，g/kg |  |  |  | ≤3 |
| 30 | 可溶性重金属，mg/kg |  | 铅Pb | GB/T 23991-2009 | ≤90 |
|  |  |  | 镉Cd |  | ≤75 |
|  |  |  | 铬Cr |  | ≤60 |
|  |  |  | 汞Hg |  | ≤60 |
| 31 | 绿色要求 |  |  | T/CECS 10040、GB/T35609 | 1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录B的有害物质 |

防水涂料技术要求

产品名称：聚合物水泥防水涂料；产品标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23445-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 液体组分 | GB/T 23445-2009 | 搅拌后应为无杂质、无凝胶的均匀乳液 |
|  |  | 固体组分 |  | 搅拌后应为无杂质、无结块的粉末 |
| 2 | 固体含量，% |  | GB/T 16777-2008 | ≥70 |
| 3 | 拉伸强度 | 无处理,MPa |  | ≥1.8 |
|  |  | 加热处理后保持率，% |  | ≥80 |
|  |  | 碱处理后保持率，% |  | ≥70 |
|  |  | 浸水处理后保持率，% |  | ≥70 |
|  |  | 紫外线处理后保持率，% |  | - - - |
| 4 | 断裂伸长率 | 无处理，% |  | ≥80 |
|  |  | 加热处理，% |  | ≥65 |
|  |  | 碱处理，% |  | ≥65 |
|  |  | 浸水处理，% |  | ≥65 |
|  |  | 紫外线处理，% |  | - - - |
| 5 | 低温柔性（10mm棒） |  | GB/T 23445-2009 | - - - |
| 6 | 粘结强度 | 无处理,MPa |  | ≥0.7 |
|  |  | 潮湿基层,MPa |  | ≥0.7 |
|  |  | 碱处理,MPa |  | ≥0.7 |
|  |  | 浸水处理,MPa |  | ≥0.7 |
| 7 | 不透水性（0.3MPa，30min） |  | GB/T 16777-2008 | 不透水 |
| 8 | 抗渗性（砂浆背水面）,MPa |  | GB/T 23445-2009 | ≥0.6 |
| 9 | 自闭性 |  |  | - - - |
| 10 | 绿色要求 |  | T/CECS 10040、GB/T35609 | 1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录B的有害物质 |

防水涂料技术要求

产品名称：喷涂聚脲防水涂料；产品标准：GB/T 23446-2009《喷涂聚脲防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23446-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | GB/T 23446-2009 | 产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块 |
| 2 | 固体含量，% |  |  |  | ≥98 |
| 3 | 凝胶时间，S |  |  |  | ≤45 |
| 4 | 表干时间，S |  |  |  | ≤120 |
| 5 | 拉伸强度,MPa |  |  | GB/T 16777-2008 | ≥16.0 |
| 6 | 断裂伸长率,% |  |  |  | ≥450 |
| 7 | 撕裂强度，N/mm |  |  | GB/T 529-2008 | ≥50 |
| 8 | 低温弯折性 |  |  | GB/T 16777-2008 | -40℃，无裂纹 |
| 9 | 不透水性 |  |  |  | 0.4MPa,2h不透水 |
| 10 | 加热伸缩率，% |  | 伸长 |  | ≤1.0 |
|  |  |  | 收缩 |  | ≤1.0 |
| 11 | 粘结强度,MPa |  |  |  | ≥2.5 |
| 12 | 吸水率，% |  |  | GB/T 23446-2009 | ≤5.0 |
| 13 | 定伸时老化 | 加热老化 |  | GB/T 16777-2008 | 无裂纹及变形 |
|  |  | 人工气候老化 |  |  | 无裂纹及变形 |
| 14 | 热处理 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -35℃，无裂纹 |
| 15 | 碱处理 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -35℃，无裂纹 |
| 16 | 酸处理 | 拉伸强度保持率，% |  |  | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |
| 17 | 盐处理 | 拉伸强度保持率，% |  | GB/T 23446-2009 | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -35℃，无裂纹 |
| 18 | 人工气候老化 | 拉伸强度保持率，% |  | GB/T 16777-2008 | 80～150 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  |  | ≥400 |
|  |  | 低温弯折性 |  |  | -35℃，无裂纹 |
| 19 | 硬度，邵AM |  |  | GB/T 531.1-2008 | ≥80 |
| 20 | 耐磨性（750g,500r）/，mg |  |  | GB/T 1768-2006 | ≤30 |
| 21 | 耐冲击性，kg·m |  |  | GB/T 20624.2-2006 | ≥1.0 |
| 22 | 挥发性有机化合物（VOC）,g/L |  |  | JC 1066-2008 | ≤50 |
| 23 | 苯,mg/kg |  |  |  | ≤200 |
| 24 | 甲苯+乙苯+二甲苯，g/kg |  |  |  | ≤1.0 |
| 25 | 苯酚,mg/kg |  |  |  | ≤200 |
| 26 | 蒽,mg/kg |  |  |  | ≤10 |
| 27 | 萘,mg/kg |  |  |  | ≤200 |
| 28 | 游离TD1，g/kg |  |  |  | ≤3 |
| 29 | 可溶性重金属，mg/kg |  | 铅Pb | GB/T 23991-2009 | ≤90 |
|  |  |  | 镉Cd |  | ≤75 |
|  |  |  | 铬Cr |  | ≤60 |
|  |  |  | 汞Hg |  | ≤60 |
| 30 | 绿色要求 |  |  | T/CECS 10040、GB/T35609 | 1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录B的有害物质 |

防水涂料技术要求

产品名称：水乳型沥青防水涂料；标准：JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 408-2005） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JC/T 408-2005 | 搅拌后均匀无色差、无凝胶、无结块，无明显沥青丝 |
| 2 | 固体含量，% |  |  | ≥45 |
| 3 | 耐热度 |  |  | 80℃ 无流淌、滑动、滴落 |
| 4 | 不透水性 |  | GB/T 16777-2008 | 0.10MPa，30min无渗水 |
| 5 | 粘结强度，MPa |  | JC/T 408-2005 | ≥0.30 |
| 6 | 表干时间，h |  | GB/T 16777-2008 | ≤8 |
| 7 | 实干时间，h |  |  | ≤24 |
| 8 | 低温柔度，℃ | 标准条件 | GB/T 18242-2000 | -15，无裂纹、断裂 |
|  |  | 碱处理 | JC/T 408-2005 | -10，无裂纹、断裂 |
|  |  | 热处理 |  |  |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |
| 9 | 断裂伸长率，% | 标准条件 |  | ≥600 |
|  |  | 碱处理 |  |  |
|  |  | 热处理 |  |  |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |
| 10 | 绿色要求 |  | T/CECS 10040、GB/T35609 | 1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录B的有害物质 |

防水卷材技术要求

产品名称：预铺防水卷材（PY类）；标准：GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23457-2017） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  | GB/T 328.6-2007 | ≥10×0.99 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  | GB 18242-2008 | ≥4.1 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥4.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  | 3.7 |
| 5 | 可溶物含量，g/㎡ |  |  |  | GB/T 328.26-2007 | ≥2900 |
| 6 | 拉力，N/50mm |  | 纵向 |  | GB/T 328.8-2007 | ≥800 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
|  |  |  | 横向 |  |  | ≥800 |
|  |  |  | 试验现象 |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
| 7 | 最大拉力时伸长率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.8-2007 | ≥40 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 8 | 不透水性（0.3MPa，120min） |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
| 9 | 低温柔性 |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃，无裂纹 |
| 10 | 钉杆撕裂强度，N | 纵向 |  |  | GB/T 328.18-2007 | ≥200 |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 11 | 抗穿刺强度，N |  |  |  | CB/T 234-2006 | ≥550 |
| 12 | 抗冲击性能，0.5kg·m |  |  |  | GB/T 23457-2017 | 无渗漏 |
| 13 | 抗静态荷载 |  |  |  | GB/T 328.25-2007 | 20kg,无渗漏 |
| 14 | 耐热性 |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | 70℃，2h无滑移、流淌、滴落 |
| 15 | 抗窜水性（水力梯度） |  |  |  | GB/T 23457-2017 | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 |
| 16 | 与后浇混凝土剥离强度，N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥1.5 |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 泥沙污染表面 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 热处理 |  |  |  | ≥1.0 |
| 17 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度，N/mm |  |  |  |  | ≥1.0 |
| 18 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥0.8 |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  | ≥0.8 |
| 19 | 卷材防粘处理部位剥离强度，N/mm |  |  |  |  | 0.1或不粘合 |
| 20 | 热老化 | 拉力保持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | -18℃，无裂纹 |
| 21 | 渗油性，张数 |  |  |  |  | ≤2 |
| 22 | 尺寸变化率，% |  |  | 纵向 |  | ≤±0.7 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 23 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 24 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：预铺防水卷材（P类）；标准：GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 23457-2017） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  | GB/T 328.6-2007 | ≥50×0.99 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  | GB 18242-2008 | ≥4.1 |
| 4 | 厚度，mm | 主体材料 |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥0.9 |
|  |  | 卷材全厚度 |  |  |  | ≥1.2 |
|  |  | 胶层厚度 |  |  |  | ≥0.25 |
| 5 | 不透水性（0.3MPa，120min） |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
| 6 | 拉力，N/50mm | 纵向 |  |  | GB/T 328.9-2007 | ≥600 |
|  |  | 拉伸时现象 |  |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
|  |  | 横向 |  |  |  | ≥600 |
|  |  | 拉伸时现象 |  |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
| 7 | 拉伸强度，MPa | 纵向 |  |  |  | ≥16 |
|  |  | 拉伸时现象 |  |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
|  |  | 横向 |  |  |  | ≥16 |
|  |  | 拉伸时现象 |  |  |  | 胶层与主体材料或胎基无分离 |
| 8 | 膜断裂伸长率，% | 纵向 |  |  | GB/T 328.8-2007 | ≥400 |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 9 | 低温弯折性 |  |  |  | GB/T 328.15-2007 | 主体材料-35℃，无裂纹 |
| 10 | 低温柔性 |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | 胶层-25℃，无裂纹 |
| 11 | 钉杆撕裂强度，N |  | 纵向 |  | GB/T 328.18-2007 | ≥400 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 12 | 抗穿刺强度，N |  |  |  | CB/T 234-2006 | ≥350 |
| 13 | 抗冲击性能，0.5kg·m |  |  |  | GB/T 23457-2017 | 无渗漏 |
| 14 | 抗静态荷载 |  |  |  | GB/T 328.25-2007 | 20kg,无渗漏 |
| 15 | 耐热性 |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | 80℃，2h无滑移、流淌、滴落 |
| 16 | 抗窜水性（水力梯度） |  |  |  | GB/T 23457-2017 | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 |
| 17 | 与后浇混凝土剥离强度，N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥1.5 |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 泥沙污染表面 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 热处理 |  |  |  | ≥1.0 |
| 18 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度，N/mm |  |  |  |  | ≥1.0 |
| 19 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥0.8 |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  | ≥0.8 |
| 20 | 卷材防粘处理部位剥离强度，N/mm |  |  |  |  | 0.1或不粘合 |
| 21 | 热老化 | 拉力保持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | 主体材料-32℃，无裂纹 |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 胶层-23℃，无裂纹 |
| 22 | 渗油性，张数 |  |  |  |  | ≤1 |
| 23 | 尺寸变化率，% |  |  | 纵向 |  | ≤±1.5 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 24 | 弹性恢复率，% （仅R类） |  |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 25 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 26 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：湿铺防水卷材；标准：GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB/T 35467-2017） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 328.2-2007 | 详见标准 |
| 2 | 面积，㎡/卷 |  |  |  | GB/T 35467-2017 | ≥10×0.99 |
| 3 | 单位面积质量，kg/㎡ |  |  |  | GB/T 35467-2017 | ≥3.1 |
| 4 | 厚度，mm | 平均值 |  |  | GB/T 328.4-2007 | ≥3.0 |
|  |  | 最小单值 |  |  |  | 2.7 |
| 5 | 可溶物含量，g/㎡ |  |  |  | GB/T 328.26-2007 | ≥2100 |
| 6 | 拉力，N/50mm |  | 纵向 |  | GB/T 328.8-2007 | ≥500 |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  |  | 胶层与高分子膜或胎基无分离 |
|  |  |  | 横向 |  |  | ≥500 |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  |  | 胶层与高分子膜或胎基无分离 |
| 7 | 最大拉力时伸长率，% |  | 纵向 |  |  | ≥30 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 8 | 不透水性（0.3MPa，120min） |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
| 9 | 低温柔性 |  |  |  | GB/T 328.14-2007 | -20℃，无裂纹 |
| 10 | 撕裂力，N | 纵向 |  |  | GB/T 328.18-2007 | ≥200 |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 11 | 耐热性 |  |  |  | GB/T 328.11-2007 | 70℃，2h无滑移、流淌、滴落 |
| 12 | 渗油性，张数 |  |  |  | GB/T 35467-2017 | ≤2 |
| 13 | 持粘性，min |  |  |  |  | ≥30 |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度，N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥1.5 |
|  |  | 热处理 |  |  |  | ≥1.0 |
| 15 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度，N/mm |  |  |  |  | ≥1.5 |
| 16 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm | 无处理 |  |  |  | ≥1.0 |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  | ≥0.8 |
|  |  | 热处理 |  |  |  | ≥0.8 |
| 17 | 热老化 | 拉力保持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | -18℃，无裂纹 |
| 18 | 尺寸变化率，% |  |  | 纵向 |  | ±1.5 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
| 19 | 热稳定性 |  |  |  |  | 无起鼓、流淌，高分子膜或胎基边缘卷曲最大不超过边长1/4 |
| 20 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 21 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：聚氯乙烯防水卷材；标准：GB 12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 12952-2011） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB 12952-2011 | 详见标准 |
| 2 | 中间胎基上面树脂层厚度，mm |  |  |  |  | - - - |
| 3 | 长度，mm |  |  |  | GB/T 328.7-2007 | ≥20000×0.995 |
| 4 | 宽度，mm |  |  |  |  | ≥2000×0.995 |
| 5 | 厚度，mm |  | 平均值 |  | GB/T 328.5-2007 | -5～+10 |
|  |  |  | 最小单值 |  |  | 1.35 |
| 6 | 最大拉力，N/cm |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  | 拉伸强度，MPa |  | 纵向 |  |  | ≥10.0 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 7 | 最大拉力时伸长率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  | 断裂伸长率，% |  | 纵向 |  |  | ≥200 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 8 | 热处理尺寸变化率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.13-2007 | ≤2.0 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 9 | 低温弯折性 |  |  |  | GB/T 328.15-2007 | -25℃ 无裂纹 |
| 10 | 不透水性 |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，2h不透水 |
| 11 | 抗冲击性能 |  |  |  | GB 12952-2011 | 0.5kg·m，不渗水 |
| 12 | 抗静态荷载 |  |  |  | GB/T 328.25-2007 | - - - |
| 13 | 接缝剥离强度，N/mm |  |  |  | GB 12952-2011 | ≥4.0或卷材破坏 |
| 14 | 吸水率（70℃ 168h）,% |  | 浸水后 |  |  | ≤4.0 |
|  |  |  | 晾置后 |  |  | ≥-0.40 |
| 15 | 直角撕裂强度，N/mm |  | 纵向 |  | GB/T 529-2008 | ≥50 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 16 | 梯形撕裂强度，N |  | 纵向 |  | GB/T 328.19-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 17 | 热空气老化（115℃×672h） | 外观 |  |  | GB 12952-2011 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 最大拉力保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥85 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -20℃ 无裂纹 |
| 18 | 耐化学性 | 外观 |  |  | GB 12952-2011 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥85 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -20℃ 无裂纹 |
| 19 | 人工气候老化 1500h | 外观 |  |  | GB/T 18244-2000 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥85 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -20℃ 无裂纹 |
| 20 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 21 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材；产品标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 试验方法 | 标准技术要求 （GB 27789-2011） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB 27789-2011 | 详见标准 |
| 2 | 中间胎基上面树脂层厚度，mm |  |  |  |  | - - - |
| 3 | 长度，mm |  |  |  | GB/T 328.7-2007 | ≥20000×0.995 |
| 4 | 宽度，mm |  |  |  |  | ≥2000×0.995 |
| 5 | 厚度，mm |  | 平均值 |  | GB/T 328.5-2007 | -5～+10 |
|  |  |  | 最小单值 |  |  | 1.35 |
| 6 | 最大拉力，N/cm |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  | 拉伸强度，MPa |  | 纵向 |  |  | ≥12 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 7 | 最大拉力时伸长率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.9-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
|  | 断裂伸长率，% |  | 纵向 |  |  | ≥500 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 8 | 热处理尺寸变化率，% |  | 纵向 |  | GB/T 328.13-2007 | ≤2.0 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 9 | 低温弯折性 |  |  |  | GB/T 328.15-2007 | -40℃ 无裂纹 |
| 10 | 不透水性 |  |  |  | GB/T 328.10-2007 | 0.3MPa，2h不透水 |
| 11 | 抗冲击性能 |  |  |  | GB 27789-2011 | 0.5kg·m，不渗水 |
| 12 | 抗静态荷载 |  |  |  | GB/T 328.25-2007 | - - - |
| 13 | 接缝剥离强度，N/mm |  |  |  | GB 27789-2011 | ≥4.0或卷材破坏 |
| 14 | 吸水率（70℃ 168h）,% |  |  |  |  | ≤4.0 |
| 15 | 直角撕裂强度，N/mm |  | 纵向 |  | GB/T 529-2008 | ≥60 |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 16 | 梯形撕裂强度，N |  | 纵向 |  | GB/T 328.19-2007 | - - - |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |
| 17 | 热空气老化（115℃×672h） | 外观 |  |  | GB 27789-2011 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 最大拉力保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -40℃ 无裂纹 |
| 18 | 耐化学性 | 外观 |  |  | GB 27789-2011 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -40℃ 无裂纹 |
| 19 | 人工气候老化 1500h | 外观 |  |  | GB/T 18244-2000 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 拉伸强度保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 最大拉力时伸长率保持率，% |  | 纵向 |  | - - - |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率保 持率，% |  | 纵向 |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | -40℃ 无裂纹 |
| 20 | 绿色要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 21 | 品质属性要求 |  |  |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：金属屋面丙烯酸高弹防水涂料；标准：JC/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 375-2012） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JC/T 375-2012 | 详见标准 |
| 2 | 固体含量，% |  | GB/T 16777-2008 | ≥65 |
| 3 | 无处理拉伸强度,MPa |  |  | ≥1.5 |
| 4 | 无处理断裂伸长率,% |  |  | ≥150 |
| 5 | 撕裂强度，N/mm |  |  | ≥12 |
| 6 | 吸水率，% |  | JC/T 375-2012 | ≤15 |
| 7 | 不透水性 |  | GB/T 16777-2008 | 0.3MPa,30min, 不透水 |
| 8 | 耐热性 |  | JC/T 375-2012 | 90℃，5h无起泡、剥落、裂纹 |
| 9 | 低温弯折 |  |  | -35℃，1h无裂纹，并不与底材脱离 |
| 10 | 剥离粘结性，N/mm |  |  | ≥0.30 |
| 11 | 加热处理 | 拉伸强度保持率，% | GB/T 16777-2008 | ≥80 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  | ≥100 |
| 12 | 浸水处理 | 拉伸强度保持率，% |  | ≥80 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  | ≥100 |
| 13 | 酸处理 | 拉伸强度保持率，% |  | ≥80 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  | ≥100 |
| 14 | 人工气候老化处理 | 拉伸强度保持率，% | GB/T 18244-2000 | ≥80 |
|  |  | 断裂伸长率，% |  | ≥100 |
| 15 | 加热伸缩率 | 伸长，% | GB/T 16777-2008 | ≤1.0 |
|  |  | 缩短，% |  | ≤1.0 |
| 16 | 耐沾污性（白色和浅色），% |  | GB/T 9780-2013 | - - - |
| 17 | 太阳光反射比（白色） |  | JC/T 375-2012 | - - - |
| 18 | 半球发射率 |  |  | - - - |
| 19 | 绿色要求 |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 20 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |

防水卷材技术要求

产品名称：聚合物乳液建筑防水涂料；标准：JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 标准技术要求 （JC/T 864-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | JC/T 864-2008 | 经搅拌后无结块、呈均匀状态 |
| 2 | 拉伸强度,MPa |  | GB/T 16777-2008 | ≥1.5 |
| 3 | 断裂延伸率，% |  |  | ≥300 |
| 4 | 低温柔性，绕φ10mm棒弯180° |  | JC/T 864-2008 | -20℃，无裂纹 |
| 5 | 固体含量，% |  | GB/T 16777-2008 | ≥65 |
| 6 | 干燥时间，h | 表干时间 |  | ≤4 |
|  |  | 实干时间 |  | ≤8 |
| 7 | 处理后的拉伸强度保持率，% | 加热处理 | GB/T 16777-2008 | ≥80 |
|  |  | 碱处理 | JC/T 864-2008 | ≥60 |
|  |  | 酸处理 |  | ≥40 |
|  |  | 人工气候老化处理 | GB/T 18244-2000 | 80～150 |
| 8 | 处理后的断裂延伸率，% | 加热处理 | GB/T 16777-2008 | ≥200 |
|  |  | 碱处理 | JC/T 864-2008 |  |
|  |  | 酸处理 |  |  |
|  |  | 人工气候老化处理 | GB/T 18244-2000 | ≥200 |
| 9 | 加热伸缩率，% | 伸长 | GB/T 16777-2008 | ≤1.0 |
|  |  | 缩短 |  | ≤1.0 |
| 10 | 绿色要求 |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质 |
| 11 | 品质属性要求 |  | T/CECS 10038、GB/T35609 | 1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80% |